新渠道事业部重庆市桑田食客电子商务有限公司

珠光膜气泡袋验收标准

- 产品特征：

- ①外观：外层哑光膜内层气泡膜，外观无明显缺陷且洁净，防震防摔防水，自粘性封口完好，三条边完好防爆边；色彩均匀，与设计原稿吻合，无色彩瑕疵，文字图案无过错；

- ②尺寸：±3mm；

- ③重量：每平方米产品重90克±5克；

- ④热合拉力：拉力测试≥50N；

- ⑤包装：完好。

- 检验项目：仓储物流组每批入库前检。

- 抽样及检验方法：

①抽样方案：1、从批量按0.1％随机抽取，总量不少于20个，外观检查；

②检查方法：通过肉眼对外观进行检验；三边是否完好，尺寸用精度1.0mm的量具进行测量。重量用圆形定量取样器取样再用精度为0.01克电子天枰称重，每0.01为1克；

③用拉力测试仪进行热合拉力测试。

- 判定：每项合格为合格批，若一项不合格，则可双倍抽样检测，如仍不合格则判该批产品不合格。