重庆涪陵榨菜股份有限公司塑料托盘技术要求

1  托盘参数

1.1 托盘类别及要求：

| 托盘类型 | 型式 | 主材料 | 尺寸(单位：mm) | 托盘重量 | 载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹塑托盘 | 川字型，单面使用，四向进叉 | 高强度聚乙烯 | 1200x1000x165 | ≥20kg | 动载：≥1吨 静载：≥2吨 |

1.2尺寸公差+3/-3mm，平面度<5mm。

1.3吹塑托盘最大挠度≤30mm（卸载后可完全恢复）。

1.4 角跌落试验参照国标GB/T15234-94后无损坏(试验方法见7.3)，对角线长度变化率≤1%。

2  性能：

2.1 使用性能托盘应在-15℃~+45℃的温度范围内具有足够的强度和钢度，一般条件下可使用5年以上。

2.2 环保性能：无毒无味、耐潮湿性好、耐酸碱盐，易于清洗消毒、防虫蛀、不腐烂。

2.3 维护费用低：托盘无需修理、保养，即使外表损坏，只要内部立柱黏结完好，仍能正常使用。

2.4 安全性能：不助燃、不导电、无毛剌飞边、无其他辅助连接，应有防滑性能，保证在运输、装卸、储存过程中安全作业，空托盘应能稳定的多层堆码。

3  外观

3.1颜色：蓝色

3.2 所有托盘外观颜色保持一致，不允许有明显色差。

3.3 托盘表面应平整、无飞边、无影响使用的裂纹和变形，单个托盘上不应有明显的色差，同一批产品色泽基本一致。边缘平滑、无切变钝边、设置必要的进叉导向棱边。

3.4 在四个侧表面正中布置一内凹1.5-2mm高80mm宽50mm结构，用于放置条码（可改善条码磨损情况）

3.5 1200侧面两叉孔边缘间距应<820mm

4 参考标准

4.1《GB/T 2934-2007 联运通用平托盘 主要尺寸及公差》

4.2《GB/T 4995-2014 联运通用平托盘 性能要求和试验选择》

4.3《GB/T 4996-2014 联运通用平托盘 试验方法》